Литература по бетону - добавки - http://www.allbeton.ru/library/?pid=111
предельно сухой раствор (1:7 – цемент:песок), можно замесить только в бетономешалке, в ручную такой раствор приготовить не возможно. Уплотнение руками такого раствора в форме чрезвычайно трудоёмко - уже на третьей плите "отваливаются"пальцы. Кстати, видимо и по этой причине Ваши плитки "размножаются методом деления" .

Пришлось придумывать поверхностный вибратор - не покупать же дорогой, промышленный. В качестве вибратора с успехом использовал допотопную плоскошлифовальную эксцентриковую машинку "Ребир". Ужасно тяжёлую для шлифовальных работ, но предельно удачную в качестве вибратора. В дальнейшем на её основе "состряпал" и вибростол, вот только потом пришлось его разобрать, за ненадобностью.cray

Арматуру вообще не применял , достаточно толщины самой плитки. yahooПорой, для ускорения "схватывания" раствора, добавлял в него до 0.1% жидкого стекла- уже через день по такой плитке можно было ходить, правда, очень осторожно.
