Цитата:

	Сообщение от Юрий Хошев 

Мне кажется, шамотная глина - это необоженная глина БЕЗ шамотного порошка /крошки/.



Путаница получается. Если под "шамотной глиной" понимать - "любую глину с добавением любого шамота(любой ОБОЖЖЕННОЙ глины и измельченной)", тогда гораздо меньше недоразумений. А если "огнеупорную глину" называть "шамотной", тогда и возникают вопросы. 


Юрий Хошев Цитата:
Сообщение от Александр Бацулин 

Если речь идет о продажном материале - то возможны варианты - встречалась глина с песком или шамотным порошком.

Ну вот эта путаница в терминах и приводит к недоразумениям. Каждый раз приходится выяснять. 

Но мне сейчас досталась чистая природная шамотная глина /подольская/, которая, однако, спекается при 800град и краснеет. 


Если считать что "природной шамотной глины" - не бывает, это искусственная смесь, тогда недоразумений меньше.
По поводу глины в мешках Подольского завода.
Я различаю ее следующим образом. Смотрю на "способ применения". Если там написано, что нужно добавить природной глины, воду и т. д., то это просто "шамотный порошок". Без добавок спекаться не будет. На мешке написано "Шамот". 
Потом они стали в шамотный порошок добавлять глину, для пользователей это удобнее тем, что не нужно добавлять природную глину, а просто развести водой(не написано, что нужно добавить природную глину). Это указывается в "способе применения". На мешке написано "шамотная глина", то есть смесь шамотного порошка с природной глиной (по все видимости огнеупорной). Потом еще какие то смеси появились, но смысл тот же. Мы тут выясняем что песка при температуре 573 быть не должно - раствор будет крошиться и осыпаться, а они мешают огнеупорную с песком? Я такую не встречал, может и есть, мне не попадалась. А продают ее как штукатурную смесь? Они "расширяют ассортимент" и морочат людям голову. 
По поводу спекания шамотного порошка (без добавок необожженной глины). Мое мнение такое. Может спекаться (но слабо), может не спекаться. Предполагаю что его делают по "дешевой технологии". ТО есть распыляют шликер (жидкую глину) сквозь пламя газовых горелок. Распыляют сверху вниз в специальных "башнях", на дно падает уже "обожженный и размолотый" порошок. Быстро, дешево и сердито. Только 
вот сколько процентов в нем "недожженого", сколько "пережженого" неизвестно. Хороший шамот должен состоять из глины, обожженной до минимальной усадки (но не пережженной). Формовать - сушить заготовки, потом обжигать - молоть. Явно подороже будет в себестоимости, но качественнее. Это мои предположения. Непосредственно на Подольском заводе быть не доводилось.



Да все вроде логично получается. Глину с добавкой шамота называют "шамотной", с добавкой целлюлозы - "бумажной глиной" и т.д. По поводу последней, ее называют "Paper Clay" по английски. Читал, что приставные детали к уже обожженому черепку не отлетают в обжиге (повторном). Нужно ли это для печей я не знаю. Скульптурки делают и пр. Информации много в инете, также как и по дровяным печам для обжига керамики (кирпичей), проблема в том, что больше на англоязычных сайтах, "там" дровяной обжиг не считается зазорным,а наоборот - высший пилотаж, хотя работают на газе и электричестве.
