Для регулирования сроков схватывания, процесса твердения и структурообразования схватывания можно замедлить или ускорить соответствующими добавками, которые вводят при затворении вяжущих водой или непосредственно при их производстве.
	Химические добавки для регулирования свойств гипсобетонных смесей

	Класс добавок 

по действию на 

гипсовые вяжущие
	Наименование добавок
	Условное 

обозначение
	Рекомендуемое кол-во добавки в расчете на сухое вещество, % от массы вяжущего

	Пластифицирующие
	Суперпластификатор С-3
	С-3
	0,5…1,0

	
	Меламинформальдегидная смола
	МФ-АР
	0,5…1,0

	Пластифицирующе-замедляющие
	Лигносульфонаты технические
	ЛСТ
	0,1…1,0

	Замедлители с пластифицирующе-воздухововлекающим эффектом
	Щелочной сток производства капролактама (соль адипиновой кислоты
	ЩСПК
	0,005…0,2

	Замедлители
	Животный клей (мездровый)
	ЖК
	0,4…0,6

	
	Бура техническая
	БТ
	0,2…0,8

	Ускорители
	Сульфат натрия
	СН
	0,3…0,5

	
	Сульфат железа
	СЖ
	0,1…0,8

	
	Хлорид кальция
	ХК
	0,1…1,0

	
	Сульфат алюминия
	СА
	0,1…1,0

	
	Хлорид натрия
	ХН
	0,1…0,5

	
	Сульфат кальция (гипсовый камень)
	СА
	До 5 %

	Воздухововлекающие
	Смола нейтрализованная воздухововлекающая
	СНВ
	0,005…0,015

	
	Смола древесная омыленная
	СДО
	0,005…0,02

	
	Сульфонол
	С
	0,005…0,02

	Гидрофобизирующие
	Этилсиликонат натрия
	ГКЖ-10
	0,15…0,6

	
	Метилсиликонат натрия
	ГКЖ-11
	0,15…0,6

	
	Полигидросилоксаны 136-41
	ГКЖ-94
	0,05…1,0

	Ингибиторы
	Тераборат натрия
	ТБН
	0,2…1,0

	
	Нитрит натрия
	НН
	0,5…1,5

	Комплексные
	ЛСТ-СЖ (СН, ХК, СА)
	Количество компонентов комплексных добавок не должны превышать указанных выше для каждой отдельной добавки

	
	С-3 + ЛСТ
	

	
	ЩСПК + ЛСТ + СЖ (ХК)
	

	
	ЩСПК + С-3 + ГК (СЖ)
	


