ЦЕМЕНТЫ

Пластифицирующий портландцемент используется для приготовления бетонных и растворных смесей с повышенной подвижностью, удобоукладываемостью, а для бетонов и растворов — с повышенной морозостойкостью, и представляет собой продукт измельчения портландцементного клинкера с пластифицирующими добавками (сульфитно-спиртовая барда или сульфитно-дрожжевая бражка) в количестве 0,1-0,3% от массы цемента; производится следующих марок: 300, 400, 500. Гидрофобный портландцемент применяется для придания бетонным растворам и смесям повышенной подвижности и удобоукладываемости, а застывшим растворам и бетонам — повышенной морозостойкости, используется для гидроизоляционных штукатурных растворов и бетонов.

Гидрофобный портландцемент получают в результате помола портландцементного клинкера с гидрофобными (водоотталкивающими) добавками (мылонафт, асидол, асидол-мылонафт и др.) в количестве 0,06-0,3% от массы цемента и производят следующих марок: 300 и 400.

Быстротвердеющий портландцемент употребляется преимущественно для заделки стыков конструкций, а также для изготовления конструкций малой массивности в зимних условиях с применением тепловлажной обработки; особенностью его является способность быстро набирать прочность в начальный период твердения. Быстротвердеющий портландцемент получают из измельченного клинкера с повышенным содержанием быстротвердеющих минералов и гипса; производится марки 400 и 500.

Шлакопортландцемент предназначается в основном для массивных гидротехнических сооружений; особенностью является способность твердеть на воздухе и в воде, медленно набирать прочность при пониженных и быстро — при высоких температурах. Представляет собой смесь клинкера, гранулированного доменного шлака и гипса; содержание шлака в смеси допускается от 20 до 60% от массы цемента; марки — 300, 400 и 500.

Пуццолановый портландцемент применяют в конструкциях, подвергающихся воздействию мягких пресных вод. Пуццолановый портландцемент вырабатывается из смеси клинкера, гипса и активных минеральных добавок вулканического (в количестве 25—40%) или осадочного {в количестве 20-30%) происхождения; выпускается марки 300 и 400.

Глиноземистый цемент предназначается в основном для получения быстротвердеющих строительных и жаростойких растворов и бетонов; твердеет в воде и во влажных условиях. Производится следующих марок: 400, 500, 550 и 600. Начало схватывания глиноземистого цемента должно наступать не ранее 30 мин, а конец — не позднее 10 ч от начала затворения. Строительная известь по условиям твердения подразделяется на воздушную и гидравлическую. Воздушная известь обеспечивает твердение растворов и бетонов и сохранение прочности в воздушных сухих условиях; гидравлическая известь обеспечивает твердение растворов и бетонов с сохранением прочности как на воздухе, так и в воде.

