Часто задаваемые вопросы о литьевом искусственном камне 

В. Что такое искусственный камень?

О. Искусственный камень - это собирательное понятие для различного рода композитных материалов, имитирующих внешне и сходных по своим свойствам с натуральным камнем. Это может быть искусственный мрамор, искусственный гранит, оникс, "дикий" камень и многие другие типы искусственных камней. 

В. Что такое литьевой камень?

О. Литьевой камень - это искусственный камень, получаемый методом литья в матрицу.

В. Что такое литьевой (искусственный) мрамор?

О. Это композитный материал, разновидность искусственного камня, получаемый методом литья в специально подготовленную форму. Состав литьевого мрамора различен и зависит от технологии, по которой он делается. В своей основе литьевой мрамор - это смесь различных натуральных наполнителей, связующего и пигментов.

В. Что такое полимерные композиты?

О. Полимерные композиты - это твердые многокомпонентные материалы, состоящие из нескольких различных по свойствам и структуре веществ, распределенных в матрице из полимера. В качестве полимерной матрицы в полимерные композиты добавляют различные полимеры и смолы: акриловые, полиэфирные, формальдегидные, эпоксидные и другие. В качестве наполнителей в полимерные композиты добавляют различные твердые вещества. Это могут быть деревянные опилки, стальные волокна, алюминиевые чипсы, каменная крошка, стеклянные волокна и другие материалы, отличные по своим свойствам от матрицы полимерного композита, не подверженные растворению в ней. Например, материал, где использованы ПЭ гранулы, в матрице из эпоксидной смолы относится к классу "полимерный композит". Однако, материал, состоящий из гранул эпоксидной смолы, распределенный в матрице на ее основе, не относится к полимерным композитам.

Полимерные композиты обладают интересными свойствами. Полимерная матрица придает им пластичность, упругость и способность к растяжению, свойственные полимерам. Использование твердых наполнителей придает им жесткость и твердость и улучшает прочностные характеристики. 

Типичные полимерные композиты - литьевой мрамор ДЕКОРЛИТ, акриловый камень, полимерный камень, стеклопластик, ДСП, ДВП.

Не являются полимерными композитами бетон, фибробетон, асфальт. Хотя при этом они относятся к композитам. Нередко композитами называют строительные материалы, состоящие из слоев разных материалов. Например, сэндвич-панели, состоящие из металлических листов с сердцевиной из пенополиуретана и другие аналогичные материалы относят к композиту. 

Полимерные композиты используют для производства различных строительных и интерьерных материалов, сантехники, деталей автомобилей, корпусов яхт, мебели и в многих других приложениях. 

В. Чем отличается литьевой камень ваших изделий от искусственного мрамора, получаемого по технологии "Систром"?

О.В первую очередь эти материалы отличаются составом. В литьевом мраморе и ониксе, из которого сделаны наши изделия "Декорлит ", в качестве связующего компонента используется специальная полимерная смола. В искусственном мраморе Систром используется цемент. Различный тип связующего придает этим материалам различные свойства, как физико-механические, так и чисто эстетические. Для конечного потребителя разница выражается в том, что изделия из литьевого мрамора, гранита и оникса "Декорлит" используются в основном в интерьере (столы, столешницы, подоконники), а изделия из искусственного мрамора Систром используются в экстерьере (тротуарная плитка, облицовочная плитка и т.д.) или же там, где с ними не предполагается прямой контакт человека.

В. Что такое акриловый камень Corian (Кориан)?

О. Акриловый камень Кориан (Corian) - одна из разновидностей искусственного камня. Впервые Кориан (Corian) был изобретен фирмой DuPont более 30 лет назад, и запатентован. В настоящее время срок патента истек, поэтому мы наблюдаем бурное развитие подобных искусственных камней под различными торговыми марками - Corian, Staron, Hi-Macs и другие. Приставку "акриловый" данный тип искусственного камня получил из-за использования акриловой смолы (полиметилметакрила) в качестве связующего компонента. 

Акриловый камень Кориан (Corian) делается с применением специального оборудования. По своей сути это также технология литья, но смесь компонентов готовится и разливается в условиях вакуума, что позволяет удалить из смеси попадающие туда пузырьки воздуха. За счет этого акриловый камень Corian получается цельным и без пор, что позволяет работать с ним, как с древесиной - резать, сверлить, шлифовать, склеивать. 

Традиционно акриловый камень Corian производится в листах различной толщины (обычно 6, 12, 18 мм) и площадью около 3 кв.метров. Сфера применения акрилового камня Corian - облицовка разного рода поверхностей, например кухонных столешниц из ДСП. При этом производится замер исходной столешницы, из листов акрилового камня Corian вырезаются куски необходимого размера, склеиваются, шлифуются и полируются. Видимая толщина кромки обычно "набирается" путем склейки нескольких полос акрилового камня. Таким же образом делаются и объемные изделия.

Акриловый камень Corian и его аналоги обладают большим количеством расцветок, но у них есть одна особенность, которую можно отнести и к основным недостаткам - все расцветки "точечные", т.е. гранитного типа. Это связано с технологией изготовления акрилового камня Corian - она не позволяет создавать разводы, пятна, полосы, прожилки и имитировать натуральный мрамор, оникс, малахит. 

Интересная особенность акрилового камня Corian - возможность изгибаться и менять форму при воздействии достаточно высокой температуры. Т.е. акриловый камень является термопластом. Такое свойство он получил благодаря содержанию акриловой смолы и наполнителей на ее основе. Эту особенность акрилового камня Кориан широко используют при облицовке криволинейных поверхностей. Другой интересный факт - акриловая смола, на основе которой сделан акриловый камень Кориан, является основным компонентом широко известного оргстекла, а акриловые ванны, которые можно встретить в любом гипермаркете - это листы молочно-белого оргстекла, изогнутые при помощи термопрессования или ваккума на специальных формах, и затем армированные стеклопластиком.

Изделия, полученные с применением акрилового камня Corian и его аналогов, относятся к классу так называемых фэйков (fake (англ.) - подделка), т.е. не являются истиными искусственными камнями. Фактически, это разновидность ламината - дешевая основа из ДСП или ДВП, облицованная сверху тонким слоем искусственного акрилового камня Corian. Как заметил один из наших клиентов: "Использовать кухонную столешницу с акриловым камнем все равно что ездить на ВАЗе с кузовом от "BENTLEY" и носить наручные часы "под ROLEX" - внешне красиво, но ощущения не те, ты все равно знаешь, что это подделка". Это тем более справедливо, если учесть, что стоимость облицовки акриловым камнем Corian превосходит стоимость изделий, сделанных из истиного литьевого камня.

К другим недостаткам изделий с применением акрилового камня можно отнести отстутствие влагостойкости и вообще все недостатки, характерные для ДСП, ДВП, фанеры и дерева. Это связано с тем, что акриловым камнем Кориан облицовывают только внешнюю часть изделий, а оборотная сторона ничем не закрыта и все также подвержена воздействию влаги из воздуха.

К преимуществам использования акрилового камня Кориан можно отнести возможность облицовки уже установленных и готовых изделий, например кухонных столешниц, стоек-респешн и других элементов мебели.

В. Что такое полимербетон?

О. Полимербетон - разновидность искусственного камня, полимерный камень, состоящий из отвержденной полимерной смолы и твердых наполнителей. В полимербетоне смолы используются для связки наполнителей между собой. Для полимербетона важен правильный фракционный подбор наполнителей в зависимости от назначения применения полимербетона. От типа и фракции наполнителя зависят такие свойства полимербетона как твердость, упругость, пористость. 

В качестве связующих смол в полимербетоне используются фурановые смолы, полиэфирные смолы, эпоксидные, формальдегидные и другие виды смол. В качестве наполнителей используются разные виды каменного отсева, щебень, крошка, каменная мука, кварцевый песок. 

В отличие от литьевого камня и мрамора, полимербетон не несет декоративной нагрузки и является строительным материалом. Полимербетон используется в тех приложениях, где обычные бетоны не применимы. Полимербетон обычно используется для изготовления химически стойких емкостей и ванн (например, в горнодобывающей промышленности), фундаментов для оборудования, полов в цехах химических предприятий, систем водоотвода (дренажа), труб, изоляторов и в других приложениях. В отличие от обычного бетона, полимербетон обладает химической стойкостью, упругостью, водостойкостью, стойкостью к вибрациям, повышенной прочностью. 

В. Что такое "жидкий камень"?

О. "Жидкий камень" - это технология облицовки ДСП и других поверхностей смесью отвержденной полимерной смолы и специальных наполителей, толщиной до 3 мм. При этом процесс облицовки происходит жидкими компонентами "жидкий камень", которые после полимеризации представляют собой тонкий облицовочный слой. В чистом виде "жидкий камень" можно было бы отнести к классу искусственных камней. Однако в чистом виде жидкого камня не существует. Он технологически неотделим от основы - жидкий камень всегда является своего рода ламинатом.

Существует 2 способа изготовления изделий с поверхностью из жидкого камня - прямой и обратный. Прямой способ - это фактически облицовка, ламинирование, "жидкий камень" наносится на готовую поверхность, после отверждения шлифуется и полируется. Основным недостатком такого способа изготовления жидкого камня является долгое время изготовления, большие трудозатраты и большое количество пыли, возникающей при шлифовке и полировке. Также есть и существенное требование к поверхности плиты для нанесения - она должна быть грубой, не обработанной. Т.е. это черновой ДСП, фанера и другие черновые древесно-плитные материалы. Ламинированные материалы не пригодны для облицовки "жидким камнем" - отсутствует адгезия и после отверждения вы просто снимите "корку" жидкого камня с плиты.

Обратный способ - жидкий камень наносится на специально подготовленную форму, затем в нее вклеиватеся ДСП или фанера. Этот способ более технологичен, однако он требует использования специальных матриц и непригоден для изготовления больших изделий.

"Жидкий камень" обладает большим количеством расцветок, однако их основной недостаток такой же как и у акрилового камня - они все "точечные". Но в отличие от акрилового камня, "жидкий камень" обладает гораздо более узкой гаммой фактур, т.к. "точки" имеют размер до 2 мм. Т.е. "жидкий камень" может быть только в "мелкую точку", в отличие от акрилового, где зерна могут быть размером 5 мм и более. 

Изделия, в которых применяется "жидкий камень", также относятся к классу фэйков. Но по сравнению с изделиями, облицованными акриловым камнем, они обладают худшими свойствами. В первую очередь это связано с малой (до 3 мм) толщиной "жидкого камня", из-за чего он сильно подвержен влиянию основы из ДСП (звук, деформации). Помимо этого, связующие смолы, которые используются для изготовления "жидкого камня", не обладают должной степенью адгезии к поверхности и всегда существует вероятность того, что в каких-то местах "жидкий камень" просто отслоится от поверхности, будут пузыри. Кроме того, изделия данного типа не являются влагостойкими, и им присущи все недостатки обычных ДСП, ДВП и дерева. Если пользоваться аллегорией о ВАЗе и BENTLEY, то изделия с поверхностью "жидкий камень" - это ВАЗ, окрашенный на заводе, где собираются BENTLEY. 

Экономически, изделия с поверхностью "жидкий камень" должны были бы занять нишу эконом класса, однако в действительности, эти изделия продвигают и продают как дорогостоящие, пользуясь неосведомленностью людей. Мы настоятельно рекомендуем не покупать изделия с поверхностью "жидкий камень", а обратить внимание на истиный литьевой искусственный камень или акриловый камень Кориан и его аналоги, как более технологичные. Эти виды искусственных камней делаются в цехах с соответствующим контролем качества, а "жидкий камень" делает рабочий без какого-либо контроля качества, сертификации и с неизвестным уровнем мастерства и знаний. 

В. Что такое "жидкий гранит"?

О. "Жидкий гранит" - это просто другое название "жидкого камня". 

В. Что такое матрица?

О. Матрица - это специальная форма, в которую осуществляется заливка смеси литьевого камня, где она отверждается. Из матрицы извелкается уже готовое изделие, которое не требует дальнейшей обработки.

Традиционно матрицы для изготовления композитных материалов (стеклопластиков, искусственного камня) делают из стеклопластика. Это связано с тем, стеклопластик хорошо держит форму, но при этом является достаточно упругим, чтобы принять на себя усадочные напряжения, возникающие при отверждении изделия, а также данное свойство позволяет легко осуществлять съем готовых изделий с матрицы.

Кроме того, стеклопластиковую матрицу достаточно легко сделать самостоятельно, зная технологию изготовления, и такие матрицы при аккуратном обращении служат очень долго.

Другое немаловажное свойство стеклопластиковых матриц - гладкая монолитная глянцевая поверхность, на которой сразу же видны любые дефекты, "залипы". Монолитность поверхности позволяет использовать специальные полимерные антиадгезионные агенты, которые позволяют улучшить съем готового изделия с матрицы и не требуют постоянного обновления.

Помимо стеклопластика, матрицы можно делать и из других материалов. Конечный выбор материала зависит от типа матрицы, требуемого количества съемов, бюджета заказчика и множества других факторов.

В. Что такое Solid Surface?

О. Solid Surface (англ.) - твердая поверхность, название технологии и композитного материала, который делается с применением вакуума, специальных полимер-минеральных наполнителей и не имеет в своем теле воздушных включений. Типичный представитель материалов и технологии Solid Surface - акриловый камень Кориан. 

В. Что такое искусственный оникс?

О. Искусственный оникс - это вид искусственного литьевого камня, изготовленный с применением специальных полимерных смол и натуральных минералов. Основная характеристика искусственного оникса - полупрозрачность, за счет чего свет проникает внутрь материала. Технология изготовления искусственного оникса достаточно сложна, однако полученные изделия по эстетическим и бытовым свойствам превосходят любые другие виды других искусственных камней. 

В. Что такое агломерат?

О. Агломераты - это класс искусственных камней, изготовленных по определенной технологии, на специальном оборудовании, с применением полимерного связующего, крошки и щебня натуральных камней. Агломераты не относятся к литьевым камням. 

По своим свойствам агломераты наиболее близки к натуральным камням, чем к литьевым искусственным камням, что связано с чрезвычайно низким содержанием полимера в них - 3-5%. Фактически, полимер в агломератах используется только для поверхностной связи частиц камней между собой.

Для изготовления агломератов используется специальное оборудование - вибропрессы. Смесь крошки, щебня, пигментов и связующего ваккумируется, затем поступает в вибропресс, где происходит прессование смеси с одновременной вибрацией. Вибрация позволяет обеспечить наиболее плотную упаковку крошки и щебня, прессование позволяет связать их в единый монолит. При производстве агломератов очень важен правильный подбор фракционного состава наполнителей. 

Продуктом является слэб - глыба агломерата, которая затем режется на листы или блоки и обрабатывается как обычный натуральный камень, т.е. с применением специального оборудования.

Агломерат является достаточно интересным материалом, по своим свойствам он почти такой же как натуральный камень, но при этом является искусственным композитом. Агломераты применяют в тех же сегментах рынка, что и натуральный мрамор и гранит. 

В. А кому нужен литьевой камень? Нам не понятно, чем он лучше натурального мрамора. Он ведь и красивее, и известный.

О. По нашему мнению, искусственный литьевой камень и оникс не конкурируют с традиционным натуральным мрамором и другими натуральными минералами. Каждый из этих материалов используется в тех сегментах рынка и изделиях, где их преимущества и свойства наиболее востребованы.

К преимуществам литьевого камня и изделий из него мы относим: большой набор форм изделий и фигурность их кромок, широкую гамму расцветок и фактур, мягкость расцветок в отличие от натурального мрамора, возможность делать отсутствующие в природе расцветки (металлики к примеру), низкую теплопроводность (изделия из литьевого мрамора теплые на ощупь), абсолютную влагостойкость, высокую светостойкость, химостойкость, стойкость к любым бытовым загрязнителям, гладкую монолитную поверхность без трещин и пор, глянец поверхности, простоту эксплуатации.

В. Можно ли ремонтировать акриловый камень, литьевой мрамор, искусственный мрамор, "жидкий камень"?

О. Любой вид указанных искусственных камней можно отремонтировать. Однако сложность и длительность ремонта зависит от типа дефекта и типа искусственного камня. Осуществлять ремонт может только квалифицированный специлиаст.

Проще всего подвержен ремонту "жидкий камень" - в силу своей природы. Любой дефект на его поверхности может быть заполнен новой порцией смеси "жидкого камня", после отверждения место ремонта шлифуется и полируется. 

Акриловый камень также подвержен ремонту. Поврежденное место вырезается определенным образом, из куска акрилового камня соответствующего цвета делается вставка по размеру выреза и вклеивается внутрь. Затем место ремонта шлифуется и полируется.

Литьевой мрамор ремонтируется аналогично ремонту "жидкого камня". Однако его ремонт более сложен в силу использования других наполнителей и более широкой цветовой гаммы.

Несмотря на возможность ремонта искусственных камней, мы рекомендуем обращаться с ними аккуратно и не допускать появления царапин, сколов, выбоин и других дефектов. Хотя специалисты и имеют большой опыт ремонта искусственных камней, они все равно не смогут гарантировать визуальное отсутствие следов ремонта. 

В. Что такое полимерный камень?

О. Полимерный камень - это искусственный камень на основе полимерного связующего. Литьевой мрамор, акриловый камень, "жидкий камень", агломерат - это разновидности полимерного камня.

В. Что такое гранитополимер (полимергранит)?

О. Гранитополимер (полимергранит) - одна из разновидностей полимерного камня. Гранитополимер является искусственным камнем, который изготавливается по технологии, схожей с литьевым мрамором. В качестве наполнителя в гранитополимере используется гранитный отсев и крошка, отсюда и его название. Т.е. гранитополимер - это один из видов литьевого мрамора. Памятники из гранитополимера, стеллы, цветники из гранитополимера сейчас начинают использовать в индустрии ритуальных услуг.

Благодаря современной технологии и используемым материалам, памятники из гранитополимера не подвержены воздействию влаги, стойкие к перепадам температур, могут быть любого цвета или расцветок, могут иметь глянцевую или матовую поверхность, обладают в несколько раз более низким весом, чем памятники из натурального гранита, благодаря чему их легко перевозить, устанавливать. 

Для памятников из гранитополимера не требуется специальной подготовки почвы, а отсутствие на поверхности пор и трещин не позволяет растениям и организмам приживаться на памятнике из гранитополимера.

Из гранитополимера можно делать изделия любых размеров и форм.

Статья предоставлена компанией Декорлит

